## Slide 1
g
Влияние геосинтетических материалов на срок службы дорожных конструкций
Кузнецова Анна

## Slide 2
EuroGeo8
02/
18
Армирование асфальтобетона
Основания дорожных одежд
Гибкие свайные ростверки
Защита от эрозии

## Slide 3
Армирование асфальтобетона
EuroGeo8
02/
18
Основания дорожных одежд
Гибкие свайные ростверки
Защита от эрозии

## Slide 4
EuroGeo8
02/
18
Армирование асфальтобетона
Основания дорожных одежд
Гибкие свайные ростверки
Защита от эрозии

## Slide 5
EuroGeo8
02/
18
Армирование асфальтобетона
Основания дорожных одежд
Гибкие свайные ростверки
Защита от эрозии

## Slide 6
EuroGeo8
02/
18
Армирование асфальтобетона
Основания дорожных одежд
Гибкие свайные ростверки
Защита от эрозии

## Slide 7
Влияние различных геосинтетических материалов для дорожного покрытия на фазы роста трещин и деформацию асфальтобетона Natalia S. Correia, Ana Laura C. S. Bernardinelli, Karolina Maria Santos and Amir Shahkolahi
Полиэстер
50кН/м
Без пропитки
03/
18
Армирование асфальтобетона
Стекло+Полиэстер
100кН/м
Без пропитки
Стекловолокно
100кН/м
С пропиткой битумом
Стекло+Полиэстер
100кН/м
С пропиткой битумом
Геотекстиль
Геокомпозит
Георешетка
Геокомпозит

## Slide 8
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 9
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 10
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 11
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 12
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 13
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

## Slide 14
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

## Slide 15
Подготовка образцов 400 мм x 75 мм x 75 мм
04/
18
Армирование асфальтобетона
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

## Slide 16
05/
18
Армирование асфальтобетона
Развитие трещины для неармированного образца и образца с георешеткой (N3)
Без армирования
С георешеткой
Начало
теста
Трещина
Разрушение
Дошла до раздела
Отразилась наверх

## Slide 17
 | Тип | Подгрунтовка, гр/м.кв | Сцепление слоев, МПа | Переход трещины через границу, циклы | Разрушение, циклы | Коэфф-т увеличения срока службы
 | Без армирования | 200 | 2.27 | 10,145 | 10,814 | -
CS1 | Геотекстиль | 1145 | 1.70 | 16,545 | 31,025 | 2.9
CS2 | Геокомпозит | 898 | 1.50 | 16,225 | 34,863 | 3.2
CS3 | Георешетка | 360 | 1.59 | 18,800 | 38,853 | 3.6
CS4 | Геокомпозит | 667 | 1.15 | 12,295 | 22,268 | 2.0
06/
18
Армирование асфальтобетона

## Slide 18
07/
18
Основание дорожных одежд
Влияние механически стабилизированного основания на эксплуатационные характеристики вышележащего слоя асфальтобетона Leoš Horníček, Zikmund Rakowski, Jacek Kawalec, and Jiří Pospíšil
Материалы
Асфальтобетон
ЩПС 0/32
Георешетка
Стены лотка

## Slide 19
07/
18
Основание дорожных одежд
Материалы
Асфальтобетон
ЩПС 0/32
Георешетка
Стены лотка

## Slide 20
07/
18
Основание дорожных одежд
14см а/б
7см а/б + г/р
Циклы нагружения
Циклы нагружения
Осадка штампа, мм
Осадка штампа, мм
41%
Разница при экстраполяции на 1.000.000 циклов
14%
на
меньше с г/р
для 125 kN
20%
для 3 kN

## Slide 21
08/
18
Замер горизонтального давления на глубине 5-10см под а/б
14см а/б
7см а/б + г/р
Циклы нагружения
Циклы нагружения
Боковое давление – верхние 5-10см
23%
Снижение на

## Slide 22
08/
18
Замер горизонтального давления на глубине 5-10см под а/б
23%
Снижение на

## Slide 23
09/
18
Растяжение в подошве а/б
Накопление деформаций в течение первых 10.000 циклов
Далее без изменений
14см а/б
7см а/б + г/р
Отн.дефомация на границе
асфальтобетона и ЩПС
Циклы нагружения
Циклы нагружения

## Slide 24
10/
18
Гибкие свайные ростверки
Земполотно
Материал платформы
Разделяющий геотекстиль
Геосинтетический материал
Рабочая платформа
Слабый грунт
Оголовок
Свая
Выводы проекта ASIRI+ по использованию геосинтетических материалов на платформах для передачи нагрузки. Alain Nancey, and Laurent Briançon
Лоток с 16 сваями

## Slide 25
11/
18
Гибкие свайные ростверки
Лоток с 16 сваями
Центрифужное моделирование

## Slide 26
11/
18
Гибкие свайные ростверки
Центрифужное моделирование
Короб с моделью 1к10

## Slide 27
11/
18
Гибкие свайные ростверки
Короб с моделью 1к10

## Slide 28
12/
18
Автомагистраль A63 недалеко от Байонны (Франция)
Уширение насыпи с установкой девяти рядов свай
Участки с армированной и неармированной платформой распределения нагрузки
Мониторинг с начала строительства в 2019 до 2020 гг

## Slide 29
13/
18
Результаты годового мониторинга
на 50-30%
лучше передача нагрузки от насыпи в сваю при наличии георешетки
на 26%
уменьшено горизонтальное перемещение головы сваи
Chart: 
| 43480 | 43580 | 43680 | 43780 | 43880
Давление (синяя), кПа | 0 | 1180 | 1450 | 1480 | 1500
Давление (оранжевая), кПа | 0 | 640 | 980 | 1080 | 1140
Chart: 
| 43480 | 43580 | 43680 | 43780 | 43880
H (серая), м | 0 | 2.8 | 4.3 | 5 | 5
6
5
4
3
2
1
без г/р
с георешеткой
Высота насыпи

## Slide 30
Комплексный обзор борьбы с эрозией почв: проектирование противоэрозионных геоматов для эффективной стабилизации склонов. Filippo Maria Santoli, Giulia Lugli, and Fabrizia Trovato
14/
18
Защита от эрозии
Готовится к выходу ISO TR 18228-8 Расчет с геосинтетическими материалами – 8: Защита от эрозии
Revised Universal Soil Loss Equation (Пересмотренное универсальное уравнение потери грунта RUSLE), разработанный Департаментом сельского хозяйства США
Определяется А – средняя годовая потеря грунта
А = R K LS CP

## Slide 31
15/
18
Защита от эрозии
А = R K LS CP
коэффициент эрозионной силы осадков (зависит от региона)
R
коэффициент эродируемости грунта (зависит от грунта)
K
коэффициенты длины и крутизны склона (зависит от геометрии)
L,S
коэффициент программы содержания (обычно принимается 1,0)
P
коэффициент для покрытия (зависит от наличия и эффективности геомата)
C
В России подобная методика испытаний приведена в ГОСТ Р 59692-2021

## Slide 32
15/
18
Защита от эрозии
В России подобная методика испытаний приведена в ГОСТ Р 59692-2021

## Slide 33
16/
18
Пример – сокращение потери грунта на 95%
Параметр |  | Ед. изм. | Значение | Значение
R | Италия, Болонья | MJ·mm / (ha·h·year) | 2464.89 | 2464.89
K | Суглинок | (Mg·ha·h) / (ha·MJ·mm) | 0.036 | 0.036
L | 100m | - |  | 
S | 33° | - | 70.17 | 70.17
C | Без геоматериала | - | 1 | 0.043
PM | ПГС | - | 1 | 1
A | Среднегодовая потеря грунта | Mg / (ha·year) | 506.083 | 21.762
Без противоэрозионного мата
С противоэрозионным матом

## Slide 34
17/
18
Мировая наука и практика в области геосинтетики стремительно развивается
Армирование асфальтобетона успешно замедляет процесс образования и развития трещин
Механическая стабилизация основания дорожной одежды снижает касательные напряжения, растяжение в асфальтобетоне и замедляет накопление деформаций
Платформы распределения нагрузки улучшают передачу давления от насыпи в сваи, снижают осадку в межсвайном пространстве
Противоэрозионные материалы надлежит подбирать расчетным путем с использованием результатов испытаний эффективности
В России под эгидой Сибура возобновлена ежегодная конференция по геосинтетическим материалам
ФДА собирает рабочую группу по данному направлению