## Slide 1: Строительство и мониторинг состояния дорожных одежд с основаниями из комплексно-модифицированных укрепленных грунтов
Проректор по научно-исследовательской деятельности
Заведующий кафедрой автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Вдовин Евгений Анатольевич
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»

## Slide 2
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
Проект направлен на увеличение объемов строительства автомобильных дорог с применением местной минерально-сырьевой базы, отходов производств и повышение сроков службы дорожных конструкций.
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕСТНЫХ УКРЕПЛЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2
НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

## Slide 3
Структура монтмориллонита
Структура каолинита
НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Карта распространения грунтов
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
3

## Slide 4
Прочность на сжатие укрепленных глинистых грунтов
А-полиминеральная глина, B-каолинитовая глина, C- монтмориллонитовая глина
НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»

## Slide 5
Kмор – коэффициент морозостойкости
Комплексная модификация
МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ УКРЕПЛЕННЫХ ГРУНТОВ
6 % ПЦ
10 % ПЦ
14 % ПЦ
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
Rсж – предел прочности на сжатие
Rизг – предел прочности на растяжение при изгибе
5

## Slide 6
Электронно-растровая микроскопия
Немодифицированный укрепленный грунт
Комплексно-модифицированный укрепленный грунт
Комплексно-модифицированный укрепленный грунт
Показатели водопоглощения и пористости укрепленных грунтов
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ
Метод модифи- кации | Содержание ПЦ, % | Средняя плотность образцов, г/см3 | Объем открытых некапиллярных пор, % | Водопогло-щение по массе, % | Полный объем пор, % | Объем условно-закрытых пор, %
Без модифи-кации | 6 | 1,95 | 1,61 | 4,86 | 24,00 | 0,89
 | 10 | 1,97 | 1,56 | 4,61 | 22,57 | 0,84
 | 14 | 1,99 | 1,50 | 4,47 | 20,85 | 0,90
Комплексная модифи-кация | 6 | 1,98 | 1,19 | 4,09 | 20,64 | 3,33
 | 10 | 2,00 | 1,04 | 3,83 | 19,94 | 3,47
 | 14 | 2,03 | 0,98 | 3,50 | 18,35 | 3,53
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
6

## Slide 7
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Расчетные характеристики слоев дорожных одежд из укрепленных грунтов:
▲ – при комплексной модификации; ■ – без модификации
Chart: Марка укрепленного грунта
| М20 | М40 | М60 | М75
ЦСГ | 240 | 311 | 410 | 504
ЦСГМ | 320 | 468 | 656 | 824
Chart: Марка укрепленного грунта
| М20 | М40 | М60 | М75
ЦСГ | 1.28 | 1.34 | 1.4 | 1.45
ЦСГМ | 1.3 | 1.36 | 1.42 | 1.46
Chart: Марка укрепленного грунта
| М20 | М40 | М60 | М75
ЦСГ | 1950 | 1970 | 1990 | 2000
ЦСГМ | 1970 | 2000 | 2030 | 2050
Chart: Марка укрепленного грунта
| М20 | М40 | М60 | М75
ЦСГ | 0.29 | 0.54 | 0.89 | 1.16
ЦСГМ | 0.67 | 1.3 | 1.72 | 2.13
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
8

## Slide 8
Chart: Количество циклов нагружения
| 0 | 26670 | 53340 | 80010 | 106680 | 133550 | 160020 | 186690 | 213360 | 240030 | 266700 | 293370 | 320040 | 346710 | 373380 | 400000
НМ СГ мор | 0 | 0.00136 | 0.0021 | 0.0036 | 0.00494 | 0.0072 | 0.00946 | 0.01134 | 0.0134 | 0.016 | 0.019 | 0.0224 | 0.0254 | 0.03 | 0.0324 | 0.0348
КМ СГ мор | 0 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0072 | 0.0088 | 0.01 | 0.0112 | 0.0126 | 0.0142 | 0.016 | 0.0184 | 0.0192
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
Коэффициент выносливости*
Относительные деформации
Chart: Количество циклов нагружения
| 0 | 26670 | 53340 | 80010 | 106680 | 133550 | 160020 | 186690 | 213360 | 240030 | 266700 | 293370 | 320040 | 346710 | 373380 | 400000
НМ СГ сух | 6 | 5.88 | 5.82 | 5.76 | 5.68 | 5.62 | 5.56 | 5.51 | 5.45 | 5.4 | 5.32 | 5.26 | 5.21 | 5.16 | 5.11 | 5.06
КМ СГ сух | 6 | 5.91 | 5.88 | 5.85 | 5.81 | 5.78 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.67 | 5.59 | 5.56 | 5.54 | 5.51 | 5.48 | 5.45
Chart: Количество циклов нагружения
| 0 | 26670 | 53340 | 80010 | 106680 | 133550 | 160020 | 186690 | 213360 | 240030 | 266700 | 293370 | 320040 | 346710 | 373380 | 400000
НМ СГ вод | 4 | 3.88 | 3.72 | 3.54 | 3.42 | 3.31 | 3.21 | 3.15 | 3.13 | 3.08 | 3 | 2.96 | 2.92 | 2.83 | 2.79 | 2.75
КМ СГ вод | 4 | 3.9 | 3.79 | 3.68 | 3.58 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.39 | 3.38 | 3.33 | 3.3 | 3.28 | 3.21 | 3.19 | 3.17
Chart: Количество циклов нагружения
| 0 | 26670 | 53340 | 80010 | 106680 | 133550 | 160020 | 186690 | 213360 | 240030 | 266700 | 293370 | 320040 | 346710 | 373380 | 400000
НМ СГ мор | 4 | 3.8 | 3.57 | 3.4 | 3.14 | 2.92 | 2.72 | 2.5 | 2.33 | 2.16 | 1.97 | 1.85 | 1.69 | 1.52 | 1.28 | 1.13
КМ СГ мор | 4 | 3.88 | 3.76 | 3.68 | 3.53 | 3.41 | 3.26 | 3.1 | 3.01 | 2.94 | 2.84 | 2.76 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.43
Chart: Количество циклов нагружения
| 0 | 26670 | 53340 | 80010 | 106680 | 133550 | 160020 | 186690 | 213360 | 240030 | 266700 | 293370 | 320040 | 346710 | 373380 | 400000
НМ СГ вод | 0 | 0.001 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.005 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0058 | 0.006 | 0.00615 | 0.00625 | 0.0063
КМ СГ вод | 0 | 0.000438 | 0.000836 | 0.001264 | 0.0017 | 0.002106 | 0.00248 | 0.002844 | 0.00312 | 0.003402 | 0.00369 | 0.003936 | 0.0041 | 0.0042925 | 0.004386 | 0.004472
Chart: Количество циклов нагружения
| 0 | 26670 | 53340 | 80010 | 106680 | 133550 | 160020 | 186690 | 213360 | 240030 | 266700 | 293370 | 320040 | 346710 | 373380 | 400000
НМ СГ сух | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.00245 | 0.0026 | 0.0027 | 0.00275 | 0.0028 | 0.0029 | 0.003
КМ СГ сух | 0 | 0.0002 | 0.00044 | 0.00069 | 0.000928 | 0.00118 | 0.001386 | 0.0015625 | 0.001736 | 0.00192 | 0.00204 | 0.002196 | 0.0023125 | 0.002394 | 0.002457 | 0.0025
устойчивость к циклическим воздействиям
Сухое состояние
Водонасыщенное состояние
Замораживание-оттаивание
7

## Slide 9
1 - с комплексно-модифицированным укрепленным грунтом; 2 - с привозным щебнем
1
2
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Поперечные профили дорожных одежд IV технической категории с дорожной одеждой облегченного типа
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
9

## Slide 10
  технология УСТРОЙСТВА
Chart: Показатели
| Сухой грунт - цемент - вода (эмульсия модификатора) | Сухой грунт - вода (эмульсия модификатора) - цемент | Сухой грунт - водно-цементная суспензия
 | 4 | 4.13 | 3.54
 | 4 | 4.01 | 3.21
 | 0.97 | 0.99 | 0.81
 | 0.71 | 0.72 | 0.59
 | 0.76 | 0.77 | 0.64
 | 0.42 | 0.42 | 0.39
Порядок введения компонентов цементогрунта
▀ Rсж при комплексной модификации
▀ Rизг при комплексной модификации
▀ Кмор при комплексной модификации
▀ Rсж без модификации
▀ Rизг без модификации
▀ Кмор без модификации
Chart: Фракции, мм
| 0-1,25 | 1,25-5,00 | 5,00-10,00
сж | 4.13 | 3.78 | 3.01
изг | 0.98 | 0.9 | 0.76
сж | 4.05 | 3.31 | 2.34
изг | 0.71 | 0.62 | 0.42
мор | 0.76 | 0.65 | 0.34
мор | 0.42 | 0.23 | 0
Chart: Коэффициент уплотнения
| 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94
сж | 4 | 3.87 | 3.54 | 3.21
изг | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.7
сж | 4 | 3.74 | 3.34 | 2.76
изг | 0.71 | 0.74 | 0.51 | 0.39
мор | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.61
 | 0.42 | 0.36 | 0.23 | 0.11
■ при комплексной модификации ▲ без модификации
− − − − Rсж − ∙ − ∙ − Rизг —— Кмор
Размеров грунтовых агрегатов
Коэффициент уплотнения
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»

## Slide 11
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
БАНАЛЬНЫЕ, НО НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ВЫВОДЫ
Chart: Доля от оптимальной влажности смеси
| 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2
сж | 3.69 | 3.87 | 4 | 3.91 | 3.75
изг | 0.83 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.84
сж | 3.43 | 3.73 | 4 | 3.83 | 3.6
изг | 0.6 | 0.66 | 0.71 | 0.64 | 0.56
мор | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.68
 | 0.32 | 0.4 | 0.42 | 0.39 | 0.3
Chart: Время, ч
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3
сж | 4 | 4 | 3.79 | 3.57 | 3.32
изг | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.79
сж | 4 | 3.99 | 3.71 | 3.34 | 3.02
изг | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.53
мор | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.61
 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.27
Chart: Возраст, сут.
| 1 | 3 | 7 | 28 | 90
сж | 1.84 | 3.05 | 3.63 | 4 | 4.47
изг | 0.34 | 0.65 | 0.91 | 0.97 | 1.07
сж | 0.73 | 2.22 | 3.21 | 4 | 4.38
изг | 0.25 | 0.45 | 0.63 | 0.71 | 0.76
мор | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.81
 | 0.2 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.45
■ - при комплексной модификации
▲ - без модификации
− − − − Rсж
− ∙ − ∙ − Rизг
-——— К мор
  технология УСТРОЙСТВА
Оптимальная влажность
Продолжительность технологического процесса
Время твердения
11

## Slide 12
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
2013 год: при строительстве 5 экспериментальных участков на автомобильной дороге в Нурлатском районе;
2015 год: при строительстве 3 экспериментальных участка на автомобильной дороге в Лаишевском районе;
2015-2018 годы: при строительстве промысловых дорог до скважин НГДУ «Азнакаевскнефть», НГДУ «Лениногорскнефть»;
2018 год: при строительстве 5 экспериментальных участков на автомобильной дороге в Новошешминском районе;
2019 год: при строительстве 3 экспериментальных участков на автомобильной дороге в Спасском районе;
2020 год: при строительстве 3 экспериментальных участков на автомобильной дороге в Спасском районе;
2021 год: при строительстве 5 экспериментальных участков на автомобильной дороге в Сабинском и Тукаевском районе;
2022 год: при строительстве 2-х экспериментальных участков дорожно-уличной сети в Алексеевском районе;
2023 год: при строительство 2-х экспериментальных участков на дорожно-уличной сети в Алексеевском районе;
2024 год: при строительство 2-х экспериментальных участков на дорожно-уличной сети в Кайбицком районе
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
12

## Slide 13
Алексеевский район Республики Татарстан
Прикатка основания
Распределение цемента цементораспределителем
Смешение грунта и цемента ресайклером
Смешение грунта ресайклером с увлажнением и введением модификаторов
Розлив битумной эмульсии
Укладка верхнего слоя покрытия
  ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
13

## Slide 14
  ТРЕХУРОВНЕВЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты сравнения физико-механических характеристик укрепленных грунтов, отобранных из основания дорожных одежд и изготовленных в лаборатории
Сравнение фазового состава укрепленных грунтов, отобранных из основания дорожных одежд и изготовленных в лаборатории
Результаты сравнительных испытаний модулей упругости укрепленных грунтов
Материал основания дорожной одежды | Модуль упругости, МПа |  | 
 | Слоя дорожной одежды | Лабора-торные исследо-вания | Требования ГОСТ Р 71404, не менее
Комплексно-модифициро-ванный укрепленный грунт М40 | 510,0 | 550,0 | 400,0
Укрепленный грунт без модификации М20 | 260,0 | 300,0 | 250,0
Показатели физико-механических свойств | Участки автомобильной дороги |  |  |  |  | 
 | Участок 1 (комплексно-модифицированный цементогрунт) |  |  | Участок 2 (немодифицированный цементогрунт) |  | 
 | Образцы-вырубки | Лабораторные образцы | Требования ГОСТ 23558, не менее; (марка) | Образцы-вырубки | Лабораторные образцы | Требования ГОСТ 23558, не менее; (марка)
Предел прочности при сжатии, МПа | 4,3; | 4,78 | 4,00; (М40) | 2,16 | 2,49 | 2,00; (М20)
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | 1,01 | 1,30 | 0,80; (М40) | 0,41 | 0,55 | 0,40; (М20)
Коэффициент морозостойкости | 0,77 | 0,81 | 0,75; (F15) | 0,75 | 0,80 | 0,75; (F10)
Наименование минералов и фазы в цементогрунтах | Содержание,% |  |  | 
 | в лабораторных образцах |  | в образцах, отобранных из основания автомобильной дороги | 
 | комплексно-модифици-рованные | немодифици-рованные | комплексно- модифици-рованные | немодифици-рованные
Портландит | 2,64 | 1,46 | 1,92 | 1,21
Кальцит | 17,10 | 21,08 | 8,46 | 7,12
Гидросиликаты кальция | 1,15 | 0,58 | 0,52 | 0,39
C3S и C2S | 1,64 | 2,62 | 1,11 | 1,75
Аморфная фаза | 29,9 | 27,0 | 27,3 | 25,2
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
14

## Slide 15
Определение модуля упругости
Определение поперечной ровности (колееобразование)
  МНОГОЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ
Chart: Время эксплуатации, год
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Уч.3 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 4
Уч. 5 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 4.3 | 5 | 7.8
Уч. 6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.3 | 4.2 | 5.5
Chart: Время эксплуатации, год
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Уч.2 | 375 | 396 | 407 | 410 | 405 | 399 | 396
Уч. 5 | 259 | 254 | 236 | 219 | 191 | 178 | 165
Уч. 6 | 319 | 327 | 330 | 325 | 314 | 299 | 271
конструкция с основанием из щебня и песка; - конструкция с основанием из укрепленного грунта без модификации;
конструкция с основанием из комплексно-модифицированного укрепленного грунта
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
15

## Slide 16
  МНОГОЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ
Определение физико-механических свойств
образцов-кернов в процессе эксплуатации
автомобильной дороги
Chart: Время эксплуатации, год
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Уч.2 | 4.62 | 4.66 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.65 | 4.63
Уч. 6 | 4.47 | 4.49 | 4.5 | 4.48 | 4.43 | 4.38 | 4.3
Chart: Время эксплуатации, год
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Уч.2 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97
Уч. 6 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85
Chart: Время эксплуатации, год
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Уч.2 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88
Уч. 6 | 0.9108 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.75
– конструкция с основанием из укрепленного грунта без модификации;
– конструкция с основанием из комплексно-модифицированного укрепленного грунта
1
2
3
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
16

## Slide 17
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КГАСУ
17

## Slide 18
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ДОЛГОВЕЧНОСТЬ»
18

## Slide 19: Строительство и мониторинг состояния дорожных одежд с основаниями из комплексно-модифицированных укрепленных грунтов
Проректор по научно-исследовательской деятельности
Заведующий кафедрой автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Вдовин Евгений Анатольевич
XII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!