## Slide 1
Лупанов А.П., д.т.н., профессор (МАДИ)
Никонова О.Н., начальник управления контроля качества
и инновационной деятельности ГБУ «автомобильные дороги»
Оценка срока службы дорожных покрытий при использовании различных асфальтобетонных смесей в г. Москве

## Slide 2
производство асфальтобетонных смесей (по данным «АСТЕС»)
Chart: 
Ряд 1 | 650 | 540 | 450 | 120

## Slide 3
Chart: 
Ряд 1 | 38 | 44 | 16 | 8
Структура парка АСУ (Данные РосДОРнии 2024 г.)

## Slide 4
Модернизация асу
Оборудование для новых ТУ: 1 – приемный бункер; 2 – грохот; 3 – горячий бункер; 4 – программное обеспечение
Оборудование для регенерации асфальтобетона: 1 – дробильно-сортировочный комплекс;
2 – приемные бункеры;
3 – сушильный барабан или элеватор для гранулята;
4 – программное обеспечение

## Slide 5
Выпуск асфальтобетонных смесей в Москве
Chart: 
ДО | 2.1 | 2.2
ПОСЛЕ | 2.3 | 3.1

## Slide 6
Замена дорожного покрытия на тверской улице (2025 г.)
Протяженность - 2 км, ширина – 30 м
Фрезерование, укладка смеси (6 укладчиков), разметка
Время производства работ 40 часов

## Slide 7
стоимость асфальтобетонных смесей в Москве
Chart: 
ДО | 6.9 | 7.2 | 7.2
ПОСЛЕ | 8.2 | 8.4 | 8.4

## Slide 8
СТО 87582433-01-2023
Приложение Б (рекомендуемое)
Указания по выбору дополнительных показателей эксплуатационных свойств асфальтобетона
Требования к дополнительным показателям свойств асфальтобетона устанавливают на основании опыта эксплуатации и норм действующих стандартов по таблице Б.1.
Таблица Б.1 - Нормативные ссылки для выбора дополнительных показателей
Наименование показателя | Нормы
Сдвигоустойчивость: | 
- Коэффициент внутреннего трения | ГОСТ 9128, ГОСТ 31015
- Сцепление при сдвиге при температуре 50 °С | - II -
- Глубина колеи | ГОСТ Р58496.1, ГОСТ Р58496.2
- Угол наклона кривой колееобразования | - II -
- Разрушающая нагрузка по Маршаллу при 60°С | - II -
- Деформация по Маршаллу | - II -
- Число текучести | ГОСТ Р58401.1, ГОСТ Р58401.2
Трещиностойкость: | 
- Предел прочности при сжатии при температуре 0°С | ГОСТ 9128, ГОСТ 31015
- Предел прочности на растяжение при расколе, при температуре 0°С | - II - - II -
- Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ Р58406.1, ГОСТ Р58406.2
- Предельная относительная деформация растяжения | - II -
- Ползучесть и предел прочности при непрямом растяжении | ГОСТ Р58401.1, ГОСТ Р58401.2
- Усталостные свойства | - II -
Водостойкость: | 
- Коэффициенты длительной водостойкости | ГОСТ 9128, ГОСТ 31015
- Коэффициенты водостойкости TSR | ГОСТ Р58401.1, ГОСТ Р58401.2
Износостойкость: | 
- Истираемость по ГОСТ Р 58406.5 | ГОСТ Р58406.1, ГОСТ Р58406.2
- Износостойкость при воздействии шипованных шин | Приложение Г
- Стойкость к воздействию противогололедных реагентов | Приложение Д

## Slide 9
Chart: 
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000
Песок | -0.5 | -1.5 | -1.93 | -2.1 | -2.18 | -2.23 | -2.28 | -2.32 | -2.36 | -2.39 | -2.42 | -2.44 | -2.47 | -2.5 | -2.52 | -2.54 | -2.57 | -2.59 | -2.62 | -2.64 | -2.65
Мин.пор. | -0.5 | -1.5 | -1.93 | -2.1 | -2.23 | -2.3 | -2.37 | -2.42 | -2.48 | -2.53 | -2.57 | -2.61 | -2.65 | -2.69 | -2.72 | -2.75 | -2.78 | -2.8 | -2.83 | -2.86 | -2.89
Щебень | -0.5 | -1.5 | -1.93 | -2.14 | -2.28 | -2.38 | -2.47 | -2.55 | -2.62 | -2.68 | -2.73 | -2.78 | -2.83 | -2.88 | -2.92 | -2.96 | -3 | -3.03 | -3.05 | -3.08 | -3.1
Колееобразование щМА-20 (ПБВ 60)
Установка для испытаний на колееобразование ГОСТ 58406.3-2020

## Slide 10
Глубина колеи на опытных участках после 3-х лет эксплуатации (левая полоса)
Chart: 
Ряд 1 | 25.5 | 29.8 | 28.5 | 27 | 25 | 23.1

## Slide 11
Глубина колеи после 3-х лет эксплуатации (МКАД 2024 г.)
Chart: 
2 | 29.5 | 23.5 | 14.8 | 13.1 | 11
3 | 28.5 | 23.9 | 15.2 | 12.6 | 10
4 | 27 | 23.5 | 14 | 12.7 | 9.8
5 | 25.5 | 21.5 | 13 | 13.3 | 11
6 | 23.5 | 22.8 | 12.5 | 12.3 | 12

## Slide 13
Основные положения нормирования и оценки свойств асфальтобетонных смесей
и асфальтобетона («мир дорог» №167-168, с. 52-64)
Chart: 
| Щебень (4-8) -18% | Щебень (8-11,2) -18% | Щебень (11,2-16) -17% | Мин.порошок 6% | Песок 41%
А 16 Вт (ГОСТ Р 58406.2) | 18 | 18 | 17 | 6 | 41
Chart: 
| Щебень (15-20) -3% | Щебень (5-10) -36% | Щебень (10-15) -3% | Мин.порошок 5% | Песок 53%
А 16 Вт (ГОСТ Р 58406.2) | 3 | 36 | 3 | 5 | 53
Тип Б (ГОСТ 9128-2013)
Chart: 
| Щебень (5-10) -18% | Щебень (10-15) -14% | Щебень (15-20) -15%15 | Мин.порошок 3% | Песок 50%
А 16 Вт (ГОСТ Р 58406.2) | 18 | 14 | 15 | 3 | 50
А 16 Вт (ГОСТ Р 58 406.2)
Состав №1 (содержание щебня 42%)
Содержание щебня – 53%
Состав №2 (содержание щебня 47%)

## Slide 14
Зависимость свойств асфальтобетона от степени уплотнения (данные ниц АО «ВАД»)
SMA-16 на PG 76-28 ; 1 – содержание пустот - 6,4%; 2 – содержание пустот - 3,3%; 3 – содержание пустот – 2%
Chart: 
1 | 6
2 | 3.5
3 | 2.7
Chart: 
1 | 0.195
2 | 0.11
3 | 0.08
Chart: 
1 | 2500
2 | 1500
3 | 1300
Chart: 
1 | 4000
2 | 3600
3 | 2500
Chart: 
1 | 1
2 | 0.995
3 | 0.92
Страна | Требование
Турция | ≤ 5 %
Китай | ≤ 5 %
Германия | ≤ 6 %
Венгрия | ≤ 5 %
Чехия | 2 - 7 %
Требования к содержанию пустот в кернах
Страна | Требование
Дания | ≤ 5 %
Италия | ≤ 6 %
США | ≤ 7 (6) %
Мексика | 3 - 6 %
Россия | 3 - 6 %

## Slide 15
Выводы:
1. Смеси ЩМА-20 на ПБВ 60 обеспечивают требуемые эксплуатационные свойства покрытий и по показателю колейности не уступают покрытиям, устроенным по новым стандартам (ГОСТ Р 58406.1 и ГОСТ Р 58401.2).
2. Стоимость смесей по новым стандартам выше по сравнению с традиционными смесями (ГОСТ 9128 и ГОСТ 31015). В условиях г. Москвы разница в ценах составляет порядка 20%.
3. Применение в г. Москве асфальтобетонных смесей по СТО 87582433-01-2023 «Смеси асфальтобетонные горячие и асфальтобетон. Технические условия», обеспечивает требуемые эксплуатационные свойства покрытий. Экономия затрат по сравнению со смесями, выпускаемыми по новым стандартам, составляет порядка 5 млд. руб. в год.